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VERTICAL




 ООО «Вертикаль»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Крюк скальный вертикальный ver 0632
Крюк скальный горизонтальный ver 0633
1. Назначение – Для одноразового забивания в узкие вертикальные трещины твердых скальных пород, организации точек страховки и присоединения элементов альпинистского снаряжения при передвижении по скальным участкам
2. Дата изготовления _______________________ 

3. Технические данные

	Наименование
	Требования по ТУ 9610-039-98471731-2020
	Результаты проверки

	Разрывная нагрузка в кН, не менее
	12±0,5
	соответствует

	Вес  в гр.
	66±2
	соответствует

	Форма 
	Клиновидная, с проушиной под вдевание присоединительных альпинистских элементов
	соответствует

	Материал 
	Легированная сталь с закалкой 
	соответствует

	Цвет 
	Тусклый
	соответствует

	Размеры в мм:
Длина

Ширина (толщина пластины)
	125±0,5
3±0,5
	соответствует

	Антикоррозийное покрытие 
	Цинкование, Ц9.хр.
	соответствует

	Товарный знак (клеймо) производителя, маркировка с указанием максимальное нагрузки, дата изготовления
	Обязательно
	соответствует


4. Тара и упаковка

Упакованные изделия уложены в картонные ящики, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировке и хранении. Групповая упаковка от 10 до 200 штук.
5. Срок службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения до первого применения при соблюдении правил транспортировки и хранения с момента поставки на склад заказчика – 36 месяцев.
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